

* İstanbul Bilgi Üniversitesi Kampüslerinde, gösterilen alanlardaki PVC’lerin sökülmesi ve sökülen PVC’lerin tahliyesi.
* PVC yapılacak alanlardaki süpürgeliklerin sökülmesi ve sökülen yerlerin tamiratlarının yapılması
* PVC sökülen alalardaki Zemin tamiratlarının yapılması
* PVC yapılacak alana hızlı kuruyan Self Leveling Şap yapılması
* Yapılacak PVC kep dönülecektir.
* Astar, Kepli yastık, bali, kaynak kordonu, yapıştırıcı kullanılarak PVC kaplama işleminin tamamlanması
* Yapılacak işlere nakliye, hamaliye ve işçilik dahil olacaktır.
* PVC, Ticari tip yoğun trafiğe uygun rulo halinde olacaktır.
* Kompakt heterojen Grup T olacaktır.
* Kalınlık 2mm, aşınma tabakası 0,70mm olacaktır.
* Anti bakteriyel ve anti statik olacaktır.
* Alev direnci EN13501 – 1 cfl – S1 olmalıdır.
* Üzerine dökülecek kimyasallara karşı direnci EN423 normunda olmalıdır.
* Uygulama yapılacak alanlarda mutlaka yerinde ölçü alınmalıdır.